Nabavka i isporuka sa montažomhomogene PVC podneobloge **MiPOLAM CLASSIC Gerfloor** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon cega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**MIOPALM CLASSIC** je otporan na habanja i kidanja u podrucjima sa velikim prometom,ima antibakterijske i antifungicidne karakteristike.Proizvod je 100% reciklirajuci.Povrsinski je obradjen poliuretanom PUR sto ga cini lakim za odrzavanje i ne zahteva dodatno nanosenje bilo kakve emulzije tokom zivotnog veka proizvoda.U svojoj paleti ima 18 dezena.   
 -

Karakteristike proizvoda: • rolna duzine 20 m, širine 2 m, debljine 2 mm  
• ukupna težina: 3300 g/m2   
• ploce dimenzija 30x30cm u pakovanju 50 komada  
• ploce dimenzija 60,8x60,8cm u pakovanju 20 komada  
• klasifikacija : 34-43  
• vatrootpornost EN 13501-1:2010: Bfl-s1   
• sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815:2004: < 2 kV  
• zaostalo ulegnuće EN ISO 24343-1: ≈ 0.03mm  
• toplinska provodljivost prema EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K)  
• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni  
• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987:2013: dobra  
• otpornost na abraziju prema EN 660-2:2003: £ 7,5 mm3  
• sadržaj punila EN ISO 10581 : tip II  
• zvucna izolacija od udarca : 4dB  
• ukupna emisija lako isparljivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2014: < 10 ųg/m3  
• sertifikat Floorscore®  
• zaštitni tretman PUR  
• potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka   
• rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo varenje elektrodom u boji po izboru projektanta  
polaganje od strane ovlašćenog instalatera

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatim holkerima i završnom lajsnom(kapicom).