Nabavka i isporuka sa montažom homogene PVC podne obloge **MIPOLAM PLANET Gerflor** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**MIPOLAM PLANET**  otporan je na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.Površinski zaštitni premaz Evarcare ga cini lakim za održavanje i ne zahteva dodatno nanošenje bilo kakve emulzije ili voskiranje tokom životnog veka proizvoda.U svojoj paleti ima 40 boja.

Karakteristike proizvoda:

• CE sertifikat : EN ISO 10581

• dimenziona stabilnost prema standardu ISO 23999 : ≤0,40 % za rolne

• zvučna izolacija prema standardu ISO 717-2 : 5 dB

• dekomintacija prema standardu ISO 8690 : odlična

• vodonepropusnost prema standardu EN 13553

• ukupna debljina PVC-a po standardu ISO 24346 : 2 mm

• ukupna težina prema standardu ISO 23997 : 2700 g/m2

• rolna ukupne dužine 20m I širine 2m

• klasifikacija prema standardu ISO 10874 : 34-43

• vatrootpornost EN 13501 : Bfl-s1

• sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 < 2 kV

• preostalo udubljenje prema standardu ISO 24343-1 : zahtevana vrednost ≤0,10

• otpornost na točkiće od stolica prema standardu ISO 4918 : odgovarajuće

• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 7 stepeni

• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987 : dobra

• prema standardu ISO 22196 sprečava rast bakterija 99 %

• sadržaj punila EN ISO 10581 : tip I

• otpornost na klizanje : R9

• ukupna emisija lako isparljivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2014: < 10 ųg/m3

• sertifikat Floorscore

• zaštitni tretman : Evercare