Nabavka i isporuka sa montažom heterogene PVC podne obloge **PRIMO PREMIUM Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**PRIMO PREMIUM** je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.

Karakteristike proizvoda:

* klasifikacija ISO 10874- : 34-43
* trake duzine 23 m, širine 200 cm, debljine 2 mm
* ploce dimenzija 61x61cm, u pakovanju 14 ploca koje pokrivaju povrsinu od 5,21m2
* povrsinska zastita: PUR
* vatrootpornost EN 13501-1: Bfl-s1
* ukupna težina: 3000 g/m2
* sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815: < 2 kV
* toplotna otpornost: EN 12667/DIN 52612 0,01m2 K/W
* Klizna otpornost BS 7976-2 nizak rizik klizanja
* zaostalo ulegnuće EN ISO 24343-1: ≤ 0.10 mm
* protivkliznost DIN 51130: R9
* test ciscenja ASTM F24F51 : klasa A
* bakterioloska otpornost: EN ISO 846:Part C ne favorizuje rast bakterija
* otpornost na hemijske proizvode ISO 26987
* odgovarajuca otpornost pri koriscenju radnih stolica na tockice ISO 4918
* postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni
* pogodno za podno grejanje na maksimalnoj temperaturi poda od 27ºC
* izbor boja:36
* potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka
* rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
* polaganje od strane ovlašćenog podopolagača