Nabavka i isporuka sa montažom homogene PVC podne obloge **STANDARD PLUS Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**STANDARD PLUS** je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.

Karakteristike proizvoda:

* trake duzine 23 m, širine 2 m, debljine 2 mm, habajućeg sloja 0.70mm od čistog PVC-a
* ploce dimenzija 50x50cm debljine 2mm , 1 pakovanje sadrzi 24 ploce sto iznosi 6m2
* ploce 61x61 cm debljine 2mm , 1 pakovanje sadrzi 14 ploce sto iznosi 5,21m2
* ukupna težina: 3300 g/m2
* vatrootpornost EN 13501-1: Bfl-s1
* sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 : < 2 kV
* otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987: dobra
* ukupna emisija lako hlapivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ųg/m3
* izjava o svojstvima (DoP) prema EN 14041:2008
* protivkliznost DIN 51130: R9
* potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka
* rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
* polaganje od strane ovlašćenog podopolagača