Nabavka i isporuka sa montažom heterogene PVC podne obloge **SPARK Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**SPARK** je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.

Karakteristike proizvoda:

* trake duzine 25m, širine 2 m, debljine 2 mm, habajućeg sloja 0.70mm od čistog PVC-a
* klasa upotrebe 34 -43
* ukupna težina: 2.22kg/m2
* vatrootpornost EN 13501-1: Bfl-s1
* sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 : < 2 kV
* otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987: dobra
* ukupna emisija lako hlapivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ųg/m3
* izjava o svojstvima (DoP) prema EN 14041:2008
* protivkliznost DIN 51130: R10
* potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka
* rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
* polaganje od strane ovlašćenog podopolagača