Nabavka i isporuka sa montažom homogene PVC podne obloge **MODULART 7 Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće ravnajuće mase nakon cega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**MODULART 7** je komercijalna vrsta poda koja je otporna na habanja i kidanja u podrucjima sa velikim prometom.

Karakteristike proizvoda:

* Raspoloživo u sledećim formatima :
* ploče formata 20x120cm,18 ploča u jednom pakovanju/kutiji koja pokriva površinu od 4,32m2
* ploče formata 60x60cm,12 ploča u jednom pakovanju/kutiji koja pokriva površinu od 4,32m2
* ploče formata 66,5x66,5cm,10 ploča u jednom pakovanju/kutiji koja pokriva površinu od 4,42m2
* ploče formata 50x100cm,8 ploča u jednom pakovanju/kutiji koja pokriva površinu od 4m2
* ukupna debljina 2,5mm
* debljina zavrsnog sloja 0,7mm
* ukupna težina ISO 23997 , 3200G/m2
* klasifikacija : 23,34,43
* otpornost na abraziju ISO 10582 , tip 1
* dimenziona stabilnost ISO 23999 ≤0,10%
* vatrootpornost EN 13501-1:2010: Bfl-s1 na betonskoj podlozi
* sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 < 2 kV
* zaostalo ulegnuće EN ISO 24343-1: ≈ 0.10mm
* otporan na točkiće od stolica i nogice od nameštaja
* toplotni otpor EN ISO 12524 – 0,02-0,03m2 K/W
* postojanost boja prema EN ISO 105-B02 7/8
* otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987:2013: dobra
* otpornost na klizanje DIN 51130 R/R10
* potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka
* rubovi traka ili ploča krojeni i rezani za toplo varenje elektrodom u boji po izboru projektanta  
  polaganje od strane ovlašćenog instalatera
* Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatim holkerima i završnom lajsnom(kapicom).