## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, ploče dimenzija 50x50 cm za visokofrekventnu upotrebu tipa **''LISBON TAPIBEL''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje bukle/loop pile

-dimenzija ploče 50 x50 cm , pakovanje u kutiji 3 m2  
- tip vlakna: 100% PA 6 BCF  
- podloga: primarno punjenje polyester filc,sekundarno punjenje bitumen sa folijom sa staklenim vlaknima   
- ukupna debljina: 7,5 mm

- visina vlakna : 4,5 mm  
- ukupna težina: ≥ 4450 g/m2  
- težina flora: ≥ 700 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 196.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1  
- zvučna izolacija: ΔLw 27 dB  
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,068

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥ 7-8

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.