##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, ploče dimenzija 50x50 cm za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel EXPRESSION''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje bukle/loop pile

-dimenzija ploče : 25 X 100 cm , pakovanje jedne kutije 2 m2
- tip vlakna: 100% PA 6
- potpora: poliesterski filc + bitumen
- ukupna debljina: 7 mm

- visina vlakna : 4 mm
- ukupna težina: ≥ 4.300 g/m2
- težina flora: ≥ 650 g/m2
- broj čvorova: : ≥ 191.000 kn/m2
- klasa upotrebe: 33 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba
- otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1
- zvučna izolacija: ΔLw 25 dB/ 42 dB po ISO 10140
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,066

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥6

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.