Nabavka i postavka lepljenjem PVC heterogene podne obloge **FORCE Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.**FORCE** je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.

Na pripremljenu podlogu heterogena PVC podna obloga se lepi u boji po izboru projektanta.

Karakteristike proizvoda:

* trake duzine 30 m, širine 2,5 m i 3 m
* trake duzine 25 m, širine 3,5 m
* trake duzine 22 m, širine 4 m
* ukupna debljina 2,5 mm, habajućeg sloja 0.60 mm od čistog PVC-a
* ukupna težina: 2,5 kg/m2
* klasa upotrebe prema standardu ISO 10874 : 23,33
* vatrootpornost EN 13501-1: Bfl-s1
* dimenziona stabilnost,otpor klizanja ISO 23999: DS≤ 0.1%
* zaostalo ulegnuće EN ISO 24343-1: ≤ 0.2 mm
* pogodno za podno grejanje gde temperatura poda ne prelazi 27ºC
* odlicna otpornost na tockice od radne stolice prema standardu ISO 4918
* odlicna otpornost na nogice od stolica prema standardu ISO 424
* staticka elektricna sklonost EN 1815 : 0.2kV ,0.8kV
* zvucna izolacija od udarca po standardu ISO 717-2 : 10dB
* potpuno zalepljena lepkom prema preporuci proizvođača lepka
* rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta
* polaganje od strane ovlašćenog podopolagača