Nabavka i isporuka sa montažom heterogene PVC podne obloge u plocama **ID TILT Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda. **ID TILT**  je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.Proizvod je 100% reciklirajući. Površinski zaštitni premaz NEW IQ PUR sto ga cini lakim za održavanje i ne zahteva dodatno nanošenje bilo kakve emulzije ili voskiranje tokom životnog veka proizvoda.U svojoj paleti ima 11 boja.

Karakteristike proizvoda:

• CE sertifikat : EN 14041

• ukupna debljina PVC-a po standardu ISO 24346 : 5 mm,debljina gazeceg sloja : 0.7mm

• ukupna težina prema standardu ISO 23997 : 7400 g/m2

• ploce dimenzija 91.44x91.44 cm u pakovanju 2.51m2 , 3 komada

• ploce dimenzije 45.72x45.72cm u pakovanju 2.09, 10 komada

• klasifikacija prema standardu ISO 10874 : 34-43

• vatrootpornost EN 13501 : Bfl-s1

• sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 < 2 kV

• pogodno za podno grejanje, maksimalna temperature grejanja 27 °C

• preostalo udubljenje prema standardu ISO 24343-1 : zahtevana vrednost ≤0,10 mm,najbolje merena vrednost ≤0,02 mm

• otpornost na točkiće od stolica prema standard ISO 4918 : odgovarajuće

• prema standardu ISO 14644-1 održavanje I čišćenje poda pripada klasi A

• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni

• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987 : dobra

• prema standardu ISO 846 ne pokazuje rast I razvoj bakterija

• sadržaj punila EN ISO 10581 : tip I

• otpornost na klizanje : R9

• ukupna emisija lako isparljivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6:2014: < 10 ųg/m3