Nabavka i isporuka sa montažom heterogene PVC podne obloge u plocama **ID INSPIRATION 55-70 Tarkett** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda. **ID INSPIRATION 55-70** je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.Proizvod je 100% reciklirajući.

Karakteristike proizvoda:

• CE sertifikat : EN 14041

• ukupna debljina PVC-a po standardu ISO 24346 : 2.5 mm,debljina gazeceg sloja : 0.55mm ili 0.70mm

• ukupna težina prema standardu ISO 23997 : 4000 g/m2

• ploce dimenzija 25x5 c m u pakovanju 3.75m2 , 30 komada

• ploce dimenzije 50x50cm u pakovanju 3.75m2, 15komada

• ploce dimenzije 50x100cm u pakovanju 3.50m2, 7 komada

• ploce dimenzije 100x100cm u pakovanju 3m2, 3 komada

• klasifikacija prema standardu ISO 10874 : 34-43

• vatrootpornost EN 13501 : Bfl-s1

• sklonost prema statičkom elektricitetu EN 1815 < 2 kV

• pogodno za podno grejanje, maksimalna temperature grejanja 27 °C

• preostalo udubljenje prema standardu ISO 24343-1 : zahtevana vrednost ≤0,10 mm,najbolje merena vrednost ≤0,02 mm

• otpornost na točkiće od stolica prema standard ISO 4918 : odgovarajuće

• prema standardu ISO 14644-1 održavanje I čišćenje poda pripada klasi A

• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni

• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987 : dobra

• prema standardu ISO 846 ne pokazuje rast I razvoj bakterija

• sadržaj punila EN ISO 10581 : tip I

• otpornost na klizanje : R9