Nabavka i isporuka sa montažom heterogene višeslojne PVC podne obloge **TIMBERLINE Gerflor** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama. **TIMBERLINE**  je otporan na habanja i kidanja u područjima sa velikim prometom,ima antibakterijske karakteristike.Površinski zaštitni premaz PUR ga cini lakim za održavanje i ne zahteva dodatno nanošenje bilo kakve emulzije ili voskiranje tokom životnog veka proizvoda.U svojoj paleti ima 37 dezena.

Karakteristike proizvoda:

• CE sertifikat : EN ISO 10582

• dimenziona stabilnost prema standardu ISO 23999 : ≤0,40 %

• zvučna izolacija prema standardu ISO 717-2 : 6 dB

• ukupna debljina PVC-a po standardu ISO 24346 : 2 mm,od čega je habajući sloj čistog PVC-a 0,70 mm

• sadržaj punila EN ISO 10582 : tip I

• ukupna težina prema standardu ISO 23997 : 2560 g/m2

• rolna ukupne dužine 20 m I širine 2/4 m

• klasifikacija prema standardu ISO 10874 : 34-43

• vatrootpornost EN 13501 : Bfl-s1

• preostalo udubljenje prema standardu ISO 24343-1 : ≤0,1 mm

• otpornost na točkiće od stolica prema standardu ISO 4918 : odgovarajuće

• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni

• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987 : dobra

• statička električna sklonost po standardu EN 1815 : ˂2kV

• ukupna emisija lako isparljivih jedinjenja (TVOC) nakon 28 dana ISO 16000-6 : < 100 ųg/m3

• otpornost na klizanje po standardu DIN 51130 : R10

• zaštitni tretman : PUR+