## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, ploče dimenzija 50x50 cm za visokofrekventnu upotrebu tipa **''ALTONA ARC EDITION''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje : taftovan 5/64”

-širina rolne 4 m izbor 19 boja

-sirina rolne 5 m izbor 6 boja   
- tip vlakna: 100% PA 6 IMPREL  
- potpora: PP + Ultratex Quick  
- ukupna debljina: 9 mm

- visina vlakna : 5 mm  
- ukupna težina: ≥ 1570 g/m2  
- težina flora: ≥ 720 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 400.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 32

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Cfl-s1 po EN 13501-1  
- trajni antistatic : ISO 6356 ≤ 2 kV  
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,13

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥4-5

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.