**PODOPOLAGAČKI RADOVI**

Nabavka, isporuka aluminijumskog nadgradnog ili ugradnog otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa **'' ALUMINIJUMSKI OTIRAČ ALUFLEXMAT SUPER RIB ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

**Ispuna**

 Iglani pod- Super rib 1500 gr/m2 flora, sastav polipropilen na podlozi od gume

- za jako brisanje obuće i upijanje

 - za unutrašnju upotrebu

 -aluminijumski ram debljine 1,8 mm / 1,2 mm

 -visoka otpornost na klizanje

-podloga aluminijumskog rama je od sunđeraste diht trake

- visoka otpornost na habanje

-debljina aluminijumskog rama ugradni 10 mm, nadgradni 20 mm

- težina otirača oko 17 kg/m2

Nadgradni aluminijumski otirač se polaže na pod.

Ugradni aluminijumski otirač se polaže u predhodno namenski obrađenu rupu.

Ivice udubljenje / rupe se mogu prekriti aluminijumskim lajsnama.