Nabavka i isporuka sa montažom heterogene višeslojne PVC podne obloge **TITAN SCALA 900 D** koja podrazumeva predhodnu obradu poda ,cišćenje,nanošenje prajmera i izlivanje samonivelišuće,ravnajuće mase nakon čega se lepi PVC pod celom površinom odgovarajućim lepkom u zavisnosti od vrste podne obloge i poda.Sastavi podne obloge se spajaju varom elektrodama (weldingom) u približnim ili istim bojama.

Karakteristike proizvoda:

• CE sertifikat : EN ISO 26986

• dimenziona stabilnost prema standardu ISO 23999 : ≤0,40 %

• zvučna izolacija prema standardu ISO 717-2 : 16 dB

• ukupna debljina PVC-a po standardu ISO 24346 : 3 mm,od čega je habajući sloj čistog PVC-a 0,60 mm

• ukupna težina prema standardu ISO 23997 : 2200 g/m2

• rolna ukupne dužine 27 m I širine 2/3/4 m

• klasifikacija prema standardu ISO 10874 : 23-42

• vatrootpornost EN 13501 : Bfl-s1

• postojanost boja prema EN ISO 105-B02:2014: ≥ 6 stepeni

• otpornost na hemijske proizvode EN ISO 26987 : dobra

• statička električna sklonost po standardu EN 1815 : ˂2kV

• otpornost na klizanje po standardu DIN 51130 : R10