## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, rolna sirine 4 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel EXPRESSION''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje : taftovan 1/10”

-širina rolne 4 m  
- tip vlakna: 100% PA 6  
- potpora:   
- ukupna debljina: 6 mm

- visina vlakna : 4 mm  
- težina flora: ≥ 650 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 191.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Cfl-s1 po EN 13501-1 zalepljen punom površinom   
- zvučna izolacija: ΔLw ≥22 dB po ISO 10140  
 - toplotni otpor : ISO 8320 m2/K/W 0,078

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥6

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.