##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, širina rolne 4 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **'' ART FUSION wfb ARC EDITION''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje bukle 1/12”

-rolna širine 4 m
- tip vlakna: 100% PA 6 IMPREL
- primarno punjenje: PES
- ukupna debljina: 7,8 mm

- visina vlakna : 4,4 mm
- ukupna težina: ≥ 2400 g/m2
- težina flora: ≥ 780 g/m2
- broj čvorova: : ≥ 282.000 kn/m2
- klasa upotrebe: 32 EN 1307

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba
- otpornost na požar: EN 13501-1 Cfl-s1
- zvučna izolacija: ΔL 26 dB
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,10

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥4

-paleta od 9 boja

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.