## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, rolna širine 4 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel BEFLOR SDN Action Back''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje taftovan 1/8”

-širina rolne 4m   
- tip vlakna: 100% PA 6  
- podloga aktivna podrška

- ukupna debljina: 7 mm

- visina vlakna : 5,5 mm  
- težina flora: ≥ 810 g/m2

-ukupna težina : 1.900 g/ m2  
- broj čvorova: : ≥ 190.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 32 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Cfl-s1 po EN 13501-1 ,lepljen punom površinom  
- zvučna izolacija: ΔL 22 dB / 32 dB po ISO 10140  
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,100

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥ 7

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.