##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, širina rolne 4 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **'' MARBLE FUSION wfb ARC EDITION ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje taftovan 1/12”

-rolna širine 4 m
- tip vlakna: 100% PA 6 IMPREL
- primarno punjenje: PES

-sekundarno punjenje Twinback
- ukupna debljina: 7,7-9,3 mm

- visina vlakna : 3,6-5,2 mm
- ukupna težina: ≥ 2400 g/m2
- težina vlakna : ≥ 800 g/m2
- broj čvorova: : ≥ 282.000 /m2
- klasa upotrebe: 32 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba
- otpornost na požar: Cfl-s1 po EN 13501-1
- zvučna izolacija: ΔL 26 dB
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,11

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥ 7

-paleta boja 9

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.