## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje antistatičke tekstilne podne obloge, širina rolne 4 -5 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **''Tapibel ALMYRA''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje taftovan 1/10”

-širina rolne 4 -5 m  
- tip vlakna: 100% PA 6-Enocyl  
- potpora: aktivna podrška  
- ukupna debljina: 8 mm

- visina vlakna: 6,5 mm  
- težina flora: ≥ 1200 g/m2

-ukupna težina : 2100 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 210.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Cfl-s1 po EN 13501-1 zalepljen lepkom punom površinom  
- zvučna izolacija: ΔLw 45 dB po ISO 10140  
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,091

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥7-8

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.