## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje LVT podne obloge za visokofrekventnu upotrebu tipa **''QUICK STEP ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-kolekcija: AMBIENT CLICK

- širina ploče : 320 mm

-dužina ploče : 1300 mm

-pakovanje : 5 ploča po pakovanju / 2,080 m2

-gustina : 1890±50kg/m³

-ukupna debljina ISO 24346 : 4,5 mm

-završna obrada : PU premaz

-klasa EN ISO 10874 : 32

-otpornost na udar EN 13329 : ≥ 1200 mm

-otpornost na točkiće od stolica EN 425 : 25000 ciklusa , bez deformacija

-dimenziona stabilnost: ISO 23999 : 6h na 80°C < 0,25%

-otpornost na vatru EN 13501-1 : Bfl-s1

-UV otpornost ISO 105 B02 : > 6 , klasa 8

-otpornost na klizanje DIN 51130:2014 / XP P05-011 : R10

- pogodno za podno grejanje do temperature 27°C

Postupak rada:

Polaganje ploče na postojeću podlogu na klik sistem.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.