## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje sportske podne obloge za visokofrekventnu upotrebu tipa **''MULTIFLEX M TARKETT ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-ukupna debljina : 38 mm

- debljina gornjeg habajućeg sloja : 3,6 mm

-sistem zaključavanja : T-lock

-vrsta drveta : hrast

-ukupna težina : 14,7 kg/m2

-klizavost EN 13036-4 : ≥ 90 %

-apsorpcija EN 14808 : A3 ≥ 50% < 75%

-vertikalna deformacija EN 14809 : A3 ≥ 2.3 mm < 5 mm

-vertikalno odbijanje lopte EN 12235 : ≥ 90 %

-otpornost na vatru EN 13501-1 : Dfl-s1

-otpornost na habanje EN ISO 5470-1 : < 80 mg

-otpornost na opterećenje kotrljanja EN 1569 : zadovoljavajuće

-otpornost na udarce EN 1517 : < 0.5 mm

-površinska obrada : 6S visoko otporno završno lakiranje

Postupak rada:

Na postojeću podlogu položiti foliju sa preklapanjem uz podizanje ivica uz zid 10 cm I sve spojeve zalepiti pvc trakom.Na foliju se polaže pena u rolni koja se spaje lepljenjem pvc trakom,nakon položene pene ređaju se Tarflex paneli pod uglom od 45 stepeni na koje se lepe drveni paneli sistemom T- lock.