##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje sportske podne obloge za visokofrekventnu upotrebu tipa **''PROFLEX M TARKETT ''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-ukupna debljina EN ISO 24340 : 88 mm

- debljina gornjeg habajućeg sloja EN ISO 13647 : 3,5 mm

-ukupna težina : 20 kg/m2

-klizavost EN 13036-4 : ≥ 90 %

-širina EN ISO 24342 : 194 mm

-dužina EN ISO 24341 : 2520 mm

-apsorpcija EN 14808 : A3 ≥ 50% < 75%

-vertikalna deformacija EN 14809 : A4

-vertikalno odbijanje lopte EN 12235 : ≥ 90 %

-otpornost na vatru EN 13501-1 : Cfl-s1

-otpornost na habanje EN ISO 5470-1 : < 80 mg

-otpornost na opterećenje kotrljanja EN 1569 : zadovoljavajuće

Slojevi montiranog poda :

-Tarfilm

-Tarfoam(12 mm)

-Dvostruki sistem letvica(22 mm) sa elastičnim jastučićima(10mm)

-Višeslojni sportski pod pero/žleb