## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i postavljanje tekstilne podne obloge, rolna širine 2 / 4 m za visokofrekventnu upotrebu tipa **''SUPERRIB TAPIBEL''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

- način proizvodnje iglani itison

-širina rolne 2 m/4m  
- tip vlakna: 100% Polypropylen  
- potpora: Black Gel

- ukupna debljina: 6,5 mm

- visina vlakna : 10 mm  
- ukupna težina: ≥ 2000 g/m2  
- težina vlakna : ≥ 1400 g/m2  
- broj čvorova: : ≥ 223.000 kn/m2  
- klasa upotrebe: 33 komercijalna

-otpornost na točkiće od stolice : EN 985 klasa A , intenzivna upotreba  
- otpornost na požar: Bfl-s1 po EN 13501-1  
- zvučna izolacija: ΔL 29 dB po ISO 10140  
 - toplotni otpor : ISO 8302 m2/K/W 0,071

-postojanost boje : ISO 105 B02 ≥6-7

-UV stabilnost : 3-4 ISO 105-X12

Lepljenje poda celom površinom ekološkim disperzivnim lepkom.

Ukrajanje spojeva vršiti postupkom duplog sečenja kako bi spoj bio minimalno vidljiv.

Sve podove izvesti sa prelazom i vertikalnim lajsnama na mestu spoja sa zidom u visini ~ 7cm.

Lajsnu izraditi od iste vrste podne obloge i obrubiti koncem u boji poda sa gornje strane.

Obračun po m2 izvedene površine poda sa obračunatom završnom lajsnom.