##  PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka tekstilnog samoležećeg otirača za visokofrekventnu upotrebu tipa

 **''AQUA STOP''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

-širina rolne 1 m

-vrsta materijala : 80% pamuk / 20% poliester

-podloga : perivi vinil

-težina vlakna : 550 g/m2

-otpornost na vatru : Ffl

-ukupna težina : 2600 g/m2

-visina vlakna : 5 mm

-ukupna visina : 6 mm