**PODOPOLAGAČKI RADOVI**

Nabavka i isporuka sa montažom WPC dekinga podne obloge tipa **''WPC DECK SOLID PROFIL''** koja ispunjava sledeće minimalne zahteve :

• materijal : WPC (Wood Plastic Composite)

• bez štetnih materija I zagađivača vazduha

•sastav : 30% HDPE , 60% drvo , 10 %

• širina daske : 138 mm

• debljina daske : 20 mm

• dužina daske 2,5m / 3m / 4m ili po zahtevu

• pun presek

• predviđeno za spoljašnju upotrebu

• gustina EN ISO 1183-1:2007 , 1176 kg/m3 pri temperaturi 23°C

• razbijanje EN 310:1999 , uzdužno 17 N/mm2 , preko 3 N/mm2

• oticanje materijala prilikom potapanja u vodi EN 317 : 1998 0,5%

• apsorpcija vode EN 1339:2005 0,4 %

• otpornost na klizanje EN 1339 : 2005 29mm

• otpornost na toplotu EN 479:2002 0,05%

WPC deking sistem se sastoji od dasaka, podkonstrukcije od poprečno postavljenih gredica i plasticnih klipsni I šrafova.

Daske se pričvršćuju za podkonstrukciju pomoću plastičnih klipsni.Razmak između gredica podkonstrukcije može biti maksimalno 30 cm po osovini.Na čeonom spoju dasaka mora se ostaviti razmak od 5 mm .Kod poprečnog spoja dve daske svaka daska mora imati svoju klipsnu I svoju gredicu/podkonstrukciju. Klipsne su ujedno i distanceri između dasaka jer ostavljaju razmak od oko 5 mm, za prolaz vode. Na otvorenim ivicama postavljaju se L-profil 4x6 cm u boji poda. Dostupnost u tri boje: WOOD (svetlo braon), DARK BROWN (tamno braon) i DARK GREY (tamno sivo).