**PODOPOLAGAČKI RADOVI**

Nabavka i isporuka sa montažom WPC dekinga podne obloge tipa **''WPC HOLLOW PROFIL''** koja ispunjava sledeće minimalne zahteve :

• materijal : WPC ( Wood Plastic Composite)

• bez štetnih materija I zagađivača vazduha

•sastav : 30% HDPE , 60% drvo , 10 %

• širina daske : 150 mm

• debljina daske : 25 mm

• presek sa komorama

• debljina zida komore : 6 mm

• dužina daske : 2000mm , 3000 mm, ili po zahtevu

• težina : 18 kg/m2

WPC deking sistem se sastoji od dasaka, podkonstrukcije od poprečno postavljenih gredica i plasticnih klipsni I šrafova.

 Daske se pričvršćuju za podkonstrukciju pomoću plastičnih klipsni.Razmak između gredica podkonstrukcije može biti maksimalno 30 cm po osovini.Na čeonom spoju dasaka mora se ostaviti razmak od 5 mm .Kod poprečnog spoja dve daske svaka daska mora imati svoju klipsnu I svoju gredicu/podkonstrukciju. Klipsne su ujedno i distanceri između dasaka jer ostavljaju razmak od oko 5 mm, za prolaz vode. Na otvorenim ivicama postavljaju se L-profil 4x6 cm u boji poda. Dostupnost u tri boje: WOOD (svetlo braon), DARK BROWN (tamno braon) i DARK GREY (tamno sivo).